품목지정 RFP(일반형)

품목번호

2025-차세대-품목-기계모빌리티-09

산업기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

개발형태

소성 가공/분말

금속재료

혁신도전형

초격차프로젝트

(해당 or 해당없음)

해당없음

연계유형

특성분류

ESG

R&D 자율성트랙

품목명

롤러블 디스플레이 후면 지지용 플레이트 개발 및 신뢰성 구축

(TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 개발내용

□ 개념

ㅇ 롤러블 디스플레이에 대한 수요 증대

- 롤러블 디스플레이는 차세대 디스플레이로 주목받고 있으며, 스마트폰, TV, 자동차, 웨어러블 기기 등 다양한 분야에 적용 가능한 기술임

ㅇ 첨단 기술 집약체

- OLED 자체의 플렉시블 기술이 필요하며 이를 지지할 수 있는 유연 기판 기술에 대해서도 지속적인 연구가 필요한 첨단 기술 집약체로 판단됨

ㅇ 다양한 실험 및 테스트를 통한 신뢰성 확보 필요

- 롤러블 기술에 대한 기계적 피로시험, 열적 신뢰성 시험, 환경 신뢰성 시험 등 다양한 테스트를 통한 신뢰성 확보가 필요함

※ 핵심 목표 : 롤러블 디스플레이 후면 지지용 플레이트 및 신뢰성 시험 개발

□ 개발내용

ㅇ 냉간 압연 기술을 활용한 롤러블 제품용 Titanium 판재 개발

- 기존 STS 기반의 플레이트가 가진 문제점(무게, 내구성)을 대신할 Ti 기반 플레이트 판재 개발 필요

ㅇ 소재별 적합성 평가를 위한 시스템 구축

- Ti 소재별 기계적 성질을 확인하고 롤러블 시스템에 적용가능한지에 대한 평가 기준 필요

- 냉간압연 Ti 소재에 대한 평탄도 향상을 위한 표면처리 및 형상 제어 기술개발

ㅇ 후면 지지용 플레이트의 물리적 평가 표준 시스템 구축

- 인장강도, 항복강도, 연신율, 경도, 조도, 광택도 등 제품화에 필요한 물리적 특성 적합성을 판단 할 수 있는 표준 시스템 구축

- Ti 전용 압연 Roll 개발에 다른 품질 최적화

연구개발계획서 제출시 구체적 기술개발 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시

2. 차세대 연구자 협력 방안

ㅇ STS 및 Titanium, Magnesium, Aluminum 등 철강 및 비철금속 압연기술, 금속 열처리 기술 및 판재 열처리 공정 기술 이력, 롤러블 및 폴더블 제품 적용을 위한 신뢰성 평가 이력 등을 보유한 연구인력 참여로 기술애로 해결

ㅇ 소재 및 공정 개발을 위한 시뮬레이션 기술 협력

ㅇ 개발 소재의 제품 관점 신뢰성 평가 컨셉 도출 및 기술개발 방향성 협력